| OM 246 Sand Fractions |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | %Retained |  |
| Depth | Particle Size | USGA Spec | 2024 | 2025 |
| 0-2 cm |  |  |  |  |
|  | Sand |  | 96.6 | 200.0 |
|  | Fine Gravel (2.0 mm) | ≤ 3.0 % | 0.0 | 10.0 |
|  | Very Coarse Sand (1.0 mm) |  | 6.4 | 9.0 |
|  | Fine Gravel + Very Coarse Sand (2.0 mm + 1.0 mm) | ≤ 10 % | 6.4 | 10.0 |
|  | Coarse Sand (0.5 mm) |  | 29.9 | 45.0 |
|  | Medium Sand (0.25 mm) |  | 37.0 | 43.0 |
|  | Coarse Sand + Medium Sand (0.5 mm + 0.25 mm) | ≥ 60 % | 66.9 | 80.0 |
|  | Fine Sand (0.15 mm) | ≤ 20 % | 13.9 | 17.0 |
|  | Very Fine Sand (0.106 mm) |  | 5.2 | 25.0 |
|  | Very Fine Sand (0.053 mm) |  | 4.3 | 5.0 |
|  | Very Fine Sand + Very Fine Sand (0.106 mm + 0.053 mm) | ≤ 5.0 % | 9.5 | 10.0 |
| 2-4 cm |  |  |  |  |
|  | Sand |  | 96.6 | 40.0 |
|  | Fine Gravel (2.0 mm) | ≤ 3.0 % | 0.1 | 4.0 |
|  | Very Coarse Sand (1.0 mm) |  | 8.0 | 9.0 |
|  | Fine Gravel + Very Coarse Sand (2.0 mm + 1.0 mm) | ≤ 10 % | 8.1 | 15.0 |
|  | Coarse Sand (0.5 mm) |  | 32.3 | 37.0 |
|  | Medium Sand (0.25 mm) |  | 32.6 | 18.0 |
|  | Coarse Sand + Medium Sand (0.5 mm + 0.25 mm) | ≥ 60 % | 64.9 | 75.0 |
|  | Fine Sand (0.15 mm) | ≤ 20 % | 13.9 | 21.0 |
|  | Very Fine Sand (0.106 mm) |  | 5.7 | 9.0 |
|  | Very Fine Sand (0.053 mm) |  | 4.1 | 4.5 |
|  | Very Fine Sand + Very Fine Sand (0.106 mm + 0.053 mm) | ≤ 5.0 % | 9.8 | 2.0 |
| 4-6 cm |  |  |  |  |
|  | Sand |  | 96.9 | 100.0 |
|  | Fine Gravel (2.0 mm) | ≤ 3.0 % | 0.2 | 3.0 |
|  | Very Coarse Sand (1.0 mm) |  | 7.5 | 9.0 |
|  | Fine Gravel + Very Coarse Sand (2.0 mm + 1.0 mm) | ≤ 10 % | 7.7 | 9.0 |
|  | Coarse Sand (0.5 mm) |  | 32.4 | 60.0 |
|  | Medium Sand (0.25 mm) |  | 34.1 | 35.0 |
|  | Coarse Sand + Medium Sand (0.5 mm + 0.25 mm) | ≥ 60 % | 66.5 | 40.0 |
|  | Fine Sand (0.15 mm) | ≤ 20 % | 14.1 | 19.0 |
|  | Very Fine Sand (0.106 mm) |  | 4.9 | 11.0 |
|  | Very Fine Sand (0.053 mm) |  | 3.9 | 6.0 |
|  | Very Fine Sand + Very Fine Sand (0.106 mm + 0.053 mm) | ≤ 5.0 % | 8.8 | 12.0 |