| depth | particle | usga | year | value |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0-2 cm | Sand | ns | 2024 | 96.6 |
| 0-2 cm | Sand | ns | 2025 | 96.6 |
| 0-2 cm | Fine Gravel (2.0 mm) | ≤ 3.0 % | 2024 | 0.0 |
| 0-2 cm | Fine Gravel (2.0 mm) | ≤ 3.0 % | 2025 | 2.0 |
| 0-2 cm | Very Coarse Sand (1.0 mm) | ns | 2024 | 6.4 |
| 0-2 cm | Very Coarse Sand (1.0 mm) | ns | 2025 | 7.0 |
| 0-2 cm | Fine Gravel + Very Coarse Sand (2.0 mm + 1.0 mm) | ≤ 10 % | 2024 | 6.4 |
| 0-2 cm | Fine Gravel + Very Coarse Sand (2.0 mm + 1.0 mm) | ≤ 10 % | 2025 | 5.0 |
| 0-2 cm | Coarse Sand (0.5 mm) | ns | 2024 | 29.9 |
| 0-2 cm | Coarse Sand (0.5 mm) | ns | 2025 | 32.0 |
| 0-2 cm | Medium Sand (0.25 mm) | ns | 2024 | 37.0 |
| 0-2 cm | Medium Sand (0.25 mm) | ns | 2025 | 35.0 |
| 0-2 cm | Coarse Sand + Medium Sand (0.5 mm + 0.25 mm) | ≥ 60 % | 2024 | 66.9 |
| 0-2 cm | Coarse Sand + Medium Sand (0.5 mm + 0.25 mm) | ≥ 60 % | 2025 | 70.0 |
| 0-2 cm | Fine Sand (0.15 mm) | ≤ 20 % | 2024 | 13.9 |
| 0-2 cm | Fine Sand (0.15 mm) | ≤ 20 % | 2025 | 14.7 |
| 0-2 cm | Very Fine Sand (0.106 mm) | ns | 2024 | 5.2 |
| 0-2 cm | Very Fine Sand (0.106 mm) | ns | 2025 | 6.0 |
| 0-2 cm | Very Fine Sand (0.053 mm) | ns | 2024 | 4.3 |
| 0-2 cm | Very Fine Sand (0.053 mm) | ns | 2025 | 6.0 |
| 0-2 cm | Very Fine Sand + Very Fine Sand (0.106 mm + 0.053 mm) | ≤ 5.0 % | 2024 | 9.5 |
| 0-2 cm | Very Fine Sand + Very Fine Sand (0.106 mm + 0.053 mm) | ≤ 5.0 % | 2025 | 10.0 |
| 2-4 cm | Sand | ns | 2024 | 96.6 |
| 2-4 cm | Sand | ns | 2025 | 97.0 |
| 2-4 cm | Fine Gravel (2.0 mm) | ≤ 3.0 % | 2024 | 0.1 |
| 2-4 cm | Fine Gravel (2.0 mm) | ≤ 3.0 % | 2025 | 0.5 |
| 2-4 cm | Very Coarse Sand (1.0 mm) | ns | 2024 | 8.0 |
| 2-4 cm | Very Coarse Sand (1.0 mm) | ns | 2025 | 9.0 |
| 2-4 cm | Fine Gravel + Very Coarse Sand (2.0 mm + 1.0 mm) | ≤ 10 % | 2024 | 8.1 |
| 2-4 cm | Fine Gravel + Very Coarse Sand (2.0 mm + 1.0 mm) | ≤ 10 % | 2025 | 8.7 |
| 2-4 cm | Coarse Sand (0.5 mm) | ns | 2024 | 32.3 |
| 2-4 cm | Coarse Sand (0.5 mm) | ns | 2025 | 37.0 |
| 2-4 cm | Medium Sand (0.25 mm) | ns | 2024 | 32.6 |
| 2-4 cm | Medium Sand (0.25 mm) | ns | 2025 | 29.0 |
| 2-4 cm | Coarse Sand + Medium Sand (0.5 mm + 0.25 mm) | ≥ 60 % | 2024 | 64.9 |
| 2-4 cm | Coarse Sand + Medium Sand (0.5 mm + 0.25 mm) | ≥ 60 % | 2025 | 61.0 |
| 2-4 cm | Fine Sand (0.15 mm) | ≤ 20 % | 2024 | 13.9 |
| 2-4 cm | Fine Sand (0.15 mm) | ≤ 20 % | 2025 | 15.0 |
| 2-4 cm | Very Fine Sand (0.106 mm) | ns | 2024 | 5.7 |
| 2-4 cm | Very Fine Sand (0.106 mm) | ns | 2025 | 6.0 |
| 2-4 cm | Very Fine Sand (0.053 mm) | ns | 2024 | 4.1 |
| 2-4 cm | Very Fine Sand (0.053 mm) | ns | 2025 | 4.5 |
| 2-4 cm | Very Fine Sand + Very Fine Sand (0.106 mm + 0.053 mm) | ≤ 5.0 % | 2024 | 9.8 |
| 2-4 cm | Very Fine Sand + Very Fine Sand (0.106 mm + 0.053 mm) | ≤ 5.0 % | 2025 | 11.0 |
| 4-6 cm | Sand | ns | 2024 | 96.9 |
| 4-6 cm | Sand | ns | 2025 | 94.0 |
| 4-6 cm | Fine Gravel (2.0 mm) | ≤ 3.0 % | 2024 | 0.2 |
| 4-6 cm | Fine Gravel (2.0 mm) | ≤ 3.0 % | 2025 | 1.0 |
| 4-6 cm | Very Coarse Sand (1.0 mm) | ns | 2024 | 7.5 |
| 4-6 cm | Very Coarse Sand (1.0 mm) | ns | 2025 | 8.0 |
| 4-6 cm | Fine Gravel + Very Coarse Sand (2.0 mm + 1.0 mm) | ≤ 10 % | 2024 | 7.7 |
| 4-6 cm | Fine Gravel + Very Coarse Sand (2.0 mm + 1.0 mm) | ≤ 10 % | 2025 | 8.0 |
| 4-6 cm | Coarse Sand (0.5 mm) | ns | 2024 | 32.4 |
| 4-6 cm | Coarse Sand (0.5 mm) | ns | 2025 | 33.0 |
| 4-6 cm | Medium Sand (0.25 mm) | ns | 2024 | 34.1 |
| 4-6 cm | Medium Sand (0.25 mm) | ns | 2025 | 35.0 |
| 4-6 cm | Coarse Sand + Medium Sand (0.5 mm + 0.25 mm) | ≥ 60 % | 2024 | 66.5 |
| 4-6 cm | Coarse Sand + Medium Sand (0.5 mm + 0.25 mm) | ≥ 60 % | 2025 | 68.0 |
| 4-6 cm | Fine Sand (0.15 mm) | ≤ 20 % | 2024 | 14.1 |
| 4-6 cm | Fine Sand (0.15 mm) | ≤ 20 % | 2025 | 15.0 |
| 4-6 cm | Very Fine Sand (0.106 mm) | ns | 2024 | 4.9 |
| 4-6 cm | Very Fine Sand (0.106 mm) | ns | 2025 | 5.0 |
| 4-6 cm | Very Fine Sand (0.053 mm) | ns | 2024 | 3.9 |
| 4-6 cm | Very Fine Sand (0.053 mm) | ns | 2025 | 6.0 |
| 4-6 cm | Very Fine Sand + Very Fine Sand (0.106 mm + 0.053 mm) | ≤ 5.0 % | 2024 | 8.8 |
| 4-6 cm | Very Fine Sand + Very Fine Sand (0.106 mm + 0.053 mm) | ≤ 5.0 % | 2025 | 7.0 |